1、纤维含量100%聚酯纤维

2、甲醛含量mg/kg≤300 符合GB/T2912.1-200

3、pH值4.0~9.0 符合GB/T7573-2009

4、异味：无异味符合GB18401-20106

5、可分解致癌芳香胺染料mg/kg≤20符合GB/T17592-2011GB/T23344-2009

6、水洗尺寸变化率直向%-5.0~+2.0-0.4符合GB/T8628-2013,横向%-5.0~+2.0-1.4GB/T8629-2001GB/T8630-2013涤程序5A，

7、悬挂晾耐水色牢度变色级4-5符合GB/T5713-2013

8、不低于B1级，阻燃符合标准GB8624-2012。落物符合GB/T5455-2014、符合GB/T5454-1997。

9、面料色牢度：耐水色牢度:符合≥4级，检测标准GB/T5713-2013。耐干摩擦色牢度：≥4级，检测结果符合GB/T 3920-2008。耐湿摩擦色牢度：≥4级，检测结果符合GB/T 3920-2008。耐皂洗色牢度：≥4级检测结果符合GB/T 3921-2008。

10、抗菌效果符合GB/T20944.3-2008抑菌率:金黄色葡萄球菌≥95%，大肠杆菌 ≥90%,白色念珠菌≥90%。

11、断裂强力：经向≥800，纬向：≥500；检测标准GB/T3923.1-2013、 GB/T31899-2015。

12、遮光度大于等于90%。